Příloha 3

Technické parametry uváděné prodávajícím

Prodávající uvede do tabulky k parametrům požadovaným zadavatelem skutečné parametry nabízeného zařízení.

| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – popř. nabízený parametr] |
| --- | --- | --- |
| Země původu (umístění výrobního závodu), výrobce |  | [vyplní účastník] |
| Doba technické životnosti izolátorů NN | min. 45 let | [ANO/NE – účastník vyplní dobu předpokládané životnosti] |
| Rozsah teplot okolí | - 33 až + 40 °C | [ANO/NE] |
| Povrchová úprava izolátoru | glazovaný | [ANO/NE] |

Typ izolátoru - Izolátory keramické podpěrné (roubíkové) linkové VPR-1B

| Parametr |  | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – popř. nabízený parametr] |
| --- | --- | --- | --- |
| Keramika – porcelán třídy min. |  | C 110 | [ANO/NE] |
| Počet sukýnek | ks | 1 | [ANO/NE] |
| Un – jmenovité napětí | kV | 1 | [ANO/NE] |
| Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. | kV | 40 | [ANO/NE] |
| Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min. | kV | 16 | [ANO/NE] |
| Mechanická pevnost v ohybu min. | kN | 15 | [ANO/NE] |
| D – průměr sukýnky | mm | 95 | [ANO/NE] |
| d1 – průměr hlavy | mm | 60 | [ANO/NE] |
| d2 – průměr krčku | mm | 50 | [ANO/NE] |
| d3 – průměr otvoru pro roubík vnitřní | mm | 24 | [ANO/NE] |
| d4 – průměr otvoru pro roubík vstupní | mm | 26 | [ANO/NE] |
| H – výška celkem | mm | 97 | [ANO/NE] |
| h1 – výška krčku nad dolním okrajem izolátoru | mm | 41 | [ANO/NE] |
| h2 – výška krčku | mm | 35 | [ANO/NE] |
| R – poloměr krčku | mm | 14 | [ANO/NE] |
| Hmotnost | kg | - | [vyplní účastník] |

| Typ izolátoru | VPR-1B. |
| --- | --- |
| Typové zkoušky provedené v rozsahu a podle: | ČSN IEC 383-1, popř. ČSN EN 60168 |
| Název akreditované zkušebny | [vyplnit údaj] |
| Datum provedení zkoušek | [vyplnit údaj] |
| Výsledek zkoušek | [vyplnit údaj] |

Kuželový roubík pro izolátor VPR-1B

| Parametr |  | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – popř. nabízený parametr] |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál roubíku - ocel |  | 11 373 | [ANO/NE] |
| Závit roubíku | mm | M 20 | [ANO/NE] |
| L – délka celého roubíku | mm | 225 | [ANO/NE] |
| l – délka roubíku v konzole | mm | 105 | [ANO/NE] |
| d – průměr roubíku v izolátoru (±1,3) | mm | 20 | [ANO/NE] |
| Mechanická pevnost v ohybu min. | kN | 15 | [ANO/NE] |
| Povrchová úprava žárovým zinkováním vrstvou min. dle ČSN EN ISO 1461 | - |  | [ANO/NE] |
| Hmotnost | kg | - | [vyplní účastník] |

Typ izolátoru - Izolátory keramické kotevní (kladkové) linkové VZK-1, VK-1

| Parametr |  | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – popř. nabízený parametr] |
| --- | --- | --- | --- |
| Keramika – porcelán třídy min. |  | C 110 | [ANO/NE] |
| Počet sukýnek | ks | 2 | [ANO/NE] |
| Un – jmenovité napětí | kV | 1 | [ANO/NE] |
| Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. | kV | 28 | [ANO/NE] |
| Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min. | kV | 9 | [ANO/NE] |
| Mechanická pevnost v tahu min. | kN | 12 | [ANO/NE] |
| D1 – průměr horní sukýnky | mm | 90 | [ANO/NE] |
| D2 – průměr dolní sukýnky | mm | 86 | [ANO/NE] |
| d1 – průměr krčku | mm | 42 | [ANO/NE] |
| d2 – průměr otvoru pro čep (±1,2) | mm | 22 | [ANO/NE] |
| H – výška celkem (-3) | mm | 80 | [ANO/NE] |
| h1 – výška krčku nad dolním okrajem izolátoru | mm | 40 | [ANO/NE] |
| R – poloměr krčku (±0,8) | mm | 7,5 | [ANO/NE] |
| Hmotnost | kg | - | [vyplní účastník] |

| Typ izolátoru | VZK-1, VK-1 |
| --- | --- |
| Typové zkoušky provedené v rozsahu a podle: | ČSN IEC 383-1, popř. ČSN EN 60168 |
| Název akreditované zkušebny | [vyplnit údaj] |
| Datum provedení zkoušek | [vyplnit údaj] |
| Výsledek zkoušek | [vyplnit údaj] |

Čep pro VK-1

| Parametr |  | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – popř. nabízený parametr] |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál čepu ocel třídy |  | 11 370 | [ANO/NE] |
| D – průměr čepu (+0,3/-0,5) | mm | 16 | [ANO/NE] |
| L – délka čepu (+5/-0) | mm | 120 | [ANO/NE] |
| lh – vzdálenost os otvorů pro závlačku (+5/-0) | mm | 100 | [ANO/NE] |
| Mechanická pevnost v ohybu min. | kN | 12 | [ANO/NE] |
| Povrchová úprava galvanické zinkování min. | µm | 30 | [ANO/NE] |
| s následným chromátovanim min. | µm | 12 | [ANO/NE] |
| Varianta povrchové úpravy žárovým zinkováním vrstvou min. | µm | 80 | [ANO/NE] |
| Hmotnost | kg | - | [vyplní účastník] |
| Otvory pro závlačku 4x36 mm | - |  | [ANO/NE] |

Typ izolátoru - Izolátory keramické kotevní (tahové) na kotvy sloupů

| Parametr |  | Požadavek zadavatele | Nabídka [ANO/NE – popř. nabízený parametr] |
| --- | --- | --- | --- |
| Keramika – porcelán třídy min. |  | C 110 | [ANO/NE] |
| Un – jmenovité napětí | kV | 3 | [ANO/NE] |
| Us – přeskokové napětí střídavé za sucha min. | kV | 40 | [ANO/NE] |
| Ud – přeskokové napětí střídavé za deště min. | kV | 23 | [ANO/NE] |
| Mechanická pevnost v tahu min. | kN | 70 | [ANO/NE] |
| Největší dovolený průměr lana max. | mm | 12,5 | [ANO/NE] |
| L – délka | mm | 170 | [ANO/NE] |
| D – průměr vnější (šířka) | mm | 100 | [ANO/NE] |
| D1 – průměr otvorů | mm | 25 | [ANO/NE] |
| Hmotnost | kg | - | [vyplní účastník] |